|  | Component 1 | Component 2 | Component 3 | Factor 4 | Response 1 | Response 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Run | A:BL | B:PP | C:SW | D:Time | IE | CR |
|  | ml | ml | ml | Hours | % | mm/yr |
| 1 | 6.5 | 3.5 | 5 | 25 | 68.801 | 12.4844 |
| 2 | 10 | 2.5 | 2.5 | 15 | 84.714 | 2.02415 |
| 3 | 10 | 0 | 5 | 15 | 85.7331 | 1.88921 |
| 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 86.6111 | 2.73 |
| 5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 15 | 87.6397 | 1.63673 |
| 6 | 6.33333 | 7 | 1.66667 | 15 | 85.6016 | 1.90662 |
| 7 | 3 | 7 | 5 | 25 | 67.7501 | 12.9 |
| 8 | 3 | 7 | 5 | 11.6667 | 86.6111 | 2.3 |
| 9 | 8.375 | 5.375 | 1.25 | 20 | 82.9303 | 1.94 |
| 10 | 7.75 | 4.75 | 2.5 | 10 | 84.4037 | 2.44 |
| 11 | 6.33333 | 7 | 1.66667 | 15 | 84.02 | 2.12 |
| 12 | 8 | 7 | 0 | 25 | 62 | 12.9 |
| 13 | 10 | 0 | 5 | 25 | 68.67 | 3.22 |
| 14 | 10 | 5 | 0 | 15 | 87.5411 | 1.64979 |
| 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | 86.2919 | 1.81521 |
| 16 | 10 | 0 | 5 | 10 | 86.2 | 2.16 |
| 17 | 6.5 | 3.5 | 5 | 15 | 83.66 | 2.16 |
| 18 | 3 | 7 | 5 | 18.3333 | 83.4889 | 2.31 |
| 19 | 5.5 | 7 | 2.5 | 25 | 69.06 | 12.38 |
| 20 | 4.66667 | 7 | 3.33333 | 5 | 86.6111 | 2.72934 |
| 21 | 10 | 0 | 5 | 5 | 89.7502 | 2.08945 |
| 22 | 9 | 6 | 0 | 5 | 87.7643 | 2.49428 |
| 23 | 10 | 0 | 5 | 20 | 81.12 | 2.14 |
| 24 | 10 | 2.5 | 2.5 | 15 | 85.86 | 1.87 |
| 25 | 7.75 | 4.75 | 2.5 | 10 | 85.99 | 2.19 |
| 26 | 10 | 2.5 | 2.5 | 5 | 88.4689 | 2.35063 |
| 27 | 5.33333 | 4.66667 | 5 | 5 | 86.9955 | 2.65098 |
| 28 | 10 | 3.33333 | 1.66667 | 25 | 61.95 | 3.22 |

BL: BITTER LEAF EXTRACT,

PP: Plantain Peel Extract

SW: Snail WaterS